# ERKOSKIN

## Návod k použití

Erkoskin je samotuhnoucí ochranný film pro téměř všechny materiály

• permanentně elastický, odolný proti kyselinám, stabilní, nepropustný a odstranitelný beze zbytků

• zasychá rychle, na sádrách cca. 5 min., na ostatních materiálech cca. 10 min.

• lahvičku Erkoskinu otvírejte pouze v okamžiku nanášení a po ukončení aplikace lahvičku těsně uzavřete a uchovávejte v chladu.

• nevdechujte

• při kontaktu se sliznicí nebo očima vypláchněte pod tekoucí vodou

• odpovídá BGA (Federální zdravotní úřad) norma č. XXI

**Nanášení Erkoskinu jako držiče místa**

* **nanesení jedné vrstvy Erkoskinu vytvoří vrstvu cca. 0,2 mm**
* **před formováním musí být Erkoskin dokonale ztuhlý – cca. 15 min na sádře**